Eschweiler, den 8. Juni 2007

Anhaltsdaten der Qualität:					ULTRA COR 45 H

| Sortenbeschreibung | : | Hochtemperaturwechselbeständige Cordieritqualität |
| --- | --- | --- |

Chemische Daten	:	Al2O3				ca.	45,00 %

Fe2O3				ca.	  1,60 %

Physikalische Daten	:	Rohdichte				  2,00 g/cm³

offene Poren				    25 Vol-%

Kaltdruckfestigkeit			    35 N/mm²

Druckfeuerbeständigkeit (ta-Wert)	1440 °C

Temperaturwechselbeständigkeit	 > 70 (H2O))

Wärmedehnung bei 1000°C		  0,40 %

Wärmeleitzahlen bei

400 °C	  1,05 W/mK

700 °C	  1,10 W/mK

1100 °C	  1,20 W/mK

| Einsatzgebiet | : | Brennhilfsmittel, Abdeckplatten, Randsteine und Sohlzugsteine für Tunnelofenwagen |
| --- | --- | --- |

Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die an Probekörpern entsprechend den Prüfnormen an maschinengepreßten Normalsteinen festgestellt wurden. Die angegebenen Daten sind typische Richtwerte, die nicht als verbindliche Spezifikation gelten.

Änderungen der Werte behalten wir uns vor.