Eschweiler, den 6. April 2017

Anhaltsdaten der Qualität:					ULTRA 0

| Sortenbeschreibung | : | trockengepresste Schamottequalität |
| --- | --- | --- |
| Steinsorte |  | A 40 T |

Chemische Daten	:	Al2O3				ca.	42,00 %

SiO2				ca.	52,00 %

Fe2O3				ca. 	  1,80 %

Physikalische Daten	:	Rohdichte				  2,20 g/cm³

offene Poren				     17 Vol-%

Kaltdruckfestigkeit			     40 N/mm²

Druckerweichung (T 0,5)		1370 °C

Temperaturwechselbeständigkeit	     25 (H2O)

Klassifikationstemperatur		1400 °C

Wärmedehnung bei 1000°C		 0,55 %

Wärmeleitzahlen bei

400 °C	 1,20 W/mK

800 °C	 1,30 W/mK

1200 °C	 1,45 W/mK

|  | Maßtoleranz für Standardformate | ± 0,75%, min. ± 1,5 mm |
| --- | --- | --- |

| Einsatzgebiet | : | Rekuperatoren, Dampferzeuger, keram. Brennöfen, Winderhitzer, Tunnelöfen |
| --- | --- | --- |

Diese Qualität wird in einer Produktionsstätte hergestellt, die nach ISO 9001 zertifiziert ist.

Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die an Probekörpern entsprechend den Prüfnormen an maschinengepreßten Normalsteinen festgestellt wurden. Die angegebenen Daten sind typische Richtwerte, die nicht als verbindliche Spezifikation gelten.

Änderungen der Werte behalten wir uns vor.