Eschweiler, den 30. Juli 2026

Anhaltsdaten der Qualität:			PYROMAG 78 OK

| Sortenbeschreibung | : | kaustischer Magnesit |
| --- | --- | --- |

Chemische Daten	:

SiO2				ca.	    3,50 %

Fe2O3				ca.	    2,00 %

CaO				ca.	    5,50 %

MgO				ca.	  79,00 %

Glühverlust			ca.	    7,00 %

ph-Wert				ca.	  12,00

Physikalische Daten	:

Schüttdichte				   0,65 g/cm³

Siebrückstand	200 µm		ca.	   0,20 %

90 µm		ca.	   6,00 %

Bindezeit*	(MgCl2-Lösung/20° Bé, 20 °C, 65 % Luftfeuchte)

offene Poren

Beginn		min.	  70 – 120 min.

Ende		min.	100 – 150 min

Druckfließen bei% / hzwischen 14.-24 h bei 0,2 N/mm2

* …. Die Bindezeiten können ach Kundenwunsch eingestellt werden

| Einsatzgebiet | : | sehr aktives Magnesiumoxid für die Herstellung von Magnesia-Ausgleichböden. Die Farbe des Materials ist leicht bräunlich. |
| --- | --- | --- |

Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die entsprechend den Prüfnormen festgestellt wurden. Sie entbinden nicht von einer Eingangskontrolle und sind keine Garantiewerte. Da es sich um ein nachbehandeltes, mineralisches Naturprodukt handelt sind Schwankungen in der Konzentration der Begleitelemente möglich. Änderungen der Werte behalten wir uns vor.