Eschweiler, den 31. Januar 2014

Anhaltsdaten der Qualität:					ULTRA 45 - E

| Sortenbeschreibung | : | trockengepresste Hartschamottequalität |
| --- | --- | --- |
| Steinsorte | : | A 45 T |

Chemische Daten	:	Al2O3					>	 45,00 %

Fe2O3					<	   1,00 %

Physikalische Daten	:	Rohdichte					   2,20 g/cm³

offene Poren				<	      18 Vol-%

Kaltdruckfestigkeit			>	      45 N/mm²

Feuerfestigkeit					SK 34

Druckfeuerbeständigkeit (ta-Wert)		  1500 °C

Temperaturwechselbeständigkeit	>	      15 (H2O)

Wärmedehnung bei 1400°C			   0,80 %

|  | Maßtoleranz für Standardformate | ± 0,75%, min. ± 1,5 mm |
| --- | --- | --- |

| Einsatzgebiet | : | Allgemeiner Industrieofenbau |
| --- | --- | --- |

Diese Qualität wird in einer Produktionsstätte hergestellt, die eine Qualitätssicherung in Anlehnung an ISO 9001 unterzeichnet hat.

Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die an Probekörpern entsprechend den Prüfnormen an maschinengepreßten Normalsteinen festgestellt wurden. Die angegebenen Daten sind typische Richtwerte, die nicht als verbindliche Spezifikation gelten.

Änderungen der Werte behalten wir uns vor.