Eschweiler, den 30. Juli 2026

Anhaltsdaten der Qualität:			PYROGUN 50/145 S

| Sortenbeschreibung | : | hydraulisch abb. Feuerbeton/Verputzmasse auf Basis eisenarmer Schamotte mit guter TWB und geringer Schwindung |
| --- | --- | --- |

Chemische Daten	:	Al2O3				ca.	           48 - 50 %

SiO2				ca.	           40 - 42 %

Fe2O3				ca.	               1,50 %

CaO				ca.	               5,50 %

Physikalische Daten	:

Materialbedarf				               2,20 g/cm³

Wasserbedarf				           15 - 20 Ltr./100 kg

Körnung				0-1 / 0-3 / 0-6 mm

Bindung			        hydr.-keramischoffene Poren

Kaltdruckfestigkeit		     15-20/15-20/20-30 N/mm²

(nach Vorbehandlung bei 120/1000/1500 °C )

Anwendungsgrenztemperatur		              1450 °C

Druckfließen bei% / hzwischen 14.-24 h bei 0,2 N/mm2

Schwindung bei 1250 °C		               0,50 %

VDEh - Kennziffer		    0 0 1 4 10 50 22 00

| Einsatzgebiet | : | Spritzen, Anwerfen, Schmieren |
| --- | --- | --- |

Diese Qualität wird in einer Produktionsstätte hergestellt, die nach ISO 9001 zertifiziert ist.

Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die entsprechend den Prüfnormen festgestellt wurden.

Änderungen der Werte behalten wir uns vor.