Eschweiler, den 29. Juli 2026

Anhaltsdaten der Qualität:					STONA 85 BBK

| Sortenbeschreibung | : | keramisch gebundener Stein auf Bauxitbasis |
| --- | --- | --- |
| Steinsorte |  | B 80 |

Chemische Daten	:	Al2O3				ca.	84,00 %

Fe2O3				ca.	  1,20 %

Physikalische Daten	:	Rohdichte				  2,85 g/cm³

offene Poren				     19 Vol-%

Kaltdruckfestigkeit			   100 N/mm²

Druckfeuerbeständigkeit (ta-Wert)	 1600 °C

Temperaturwechselbeständigkeit	  > 60 (H2O)

Wärmedehnung bei 1100°C		  0,85 %

Nachwachsen bei 1500  °C		  0,80  %

Wärmeleitzahlen bei

700 °C	  2,10 W/mK

1100 °C	  2,20 W/mK

| Einsatzgebiet | : | Allgemeiner Industrieofenbau, Stahlindustrie |
| --- | --- | --- |

Diese Qualität wird in einer Produktionsstätte hergestellt, die nach ISO 9001 zertifiziert ist.

Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die an Probekörpern entsprechend den Prüfnormen an maschinengepreßten Normalsteinen festgestellt wurden. Die angegebenen Daten sind typische Richtwerte, die nicht als verbindliche Spezifikation gelten.

Änderungen der Werte behalten wir uns vor.